BMI ROOF 35

Jednoplášťová vegetační plochá střecha, hydroizolační vrstva z TPO fólie, tepelná izolace EPS, silikát

Způsob stabilizace: přitížení

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vegetace | ICOFLOR řízky rozchodníků | - | extenzivní vegetace |
| 2 | vegetační vrstva | ICOFLOR substrát | cca 30 | vegetační substrát |
| 3 | filtrační vrstva | ICOFLOR skleněná rohož | - | skleněná rohož 80 g/m2 |
| 4 | drenážní a hydroakumulační vrstva | ICOFLOR vegetační deska | 25 | vegetační deska z polyuretanové pěny, profilovaný spodní povrch |
| 5 | separační vrstva | PE fólie | 0,2 | polyethylenová fólie tl. 0,2 mm |
| 6 | hydroizolační vrstva | EVERGUARD TPO | 1,5 – 2,0 | fólie na bázi flexibilních polyolefinů (TPO), speciální nosná vložka z polyesterové tkaniny, pro stabilizaci mechanickým kotvením, UV stabilní |
| 7 | tepelněizolační a spádová vrstva | spádové desky EPS 150 | Ø120 (Ø80) | spádové desky z pěnového polystyrenu, lepeny (a) |
| 8 | tepelněizolační vrstva | rovné desky EPS 150 | 120 (80) | rovné desky z pěnového polystyrenu, lepeny (a) |
| 9 | parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva | ELASTOBIT RADON AL4 | 4,0 | pás z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovaná nosná vložka z hliníku a skleněné rohože |
| 10 | přípravná vrstva | SIPLAST PRIMER | - | rychleschnoucí penetračně adhezní nátěr na bázi xylenu, orientační spotřeba 0,3 l/m2 |
| 11 | nosná vrstva | silikátová vrstva | - | monolitická železobetonová konstrukce |

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | lepidlo | TEROSON EF TK 395 | - | PU lepící pěna, orientační spotřeba 75 ml/m2 |

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY DLE ČSN 73 0540-2

- Doporučená hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 240 mm

- Požadovaná hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 160 mm

POZNÁMKY

- Doporučený minimální sklon střešního pláště 3%, v případě sklonu větších než 5° (8,7 %) kontaktujte technické oddělení BMI.

- Okrajové podmínky tepelně technického výpočtu: interiér 20 °C a R.V. 50 % a 4. vlhkostní třída, exteriér -17 °C a R.V. 84 %.

- Stabilizace skladby střešního pláště přitížením musí být navržena v souladu ČSN EN 1991-1-4.

- Tloušťka tepelněizolační vrstvy je navržena na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, tloušťka tepelněizolační vrstvy v závorce je navržena na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla pro plochou střechu dle ČSN 73 0540.

- V případě pasivních domů kontaktujte technické oddělení BMI.

Verze 03/2025