BMI ROOF 25-B

Jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů, tepelná izolace z minerální vlny, TPZ, BROOF(t3)

Způsob stabilizace: mechanické kotvení

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hydroizolační vrstva | EUROFLEX (t3) modrozelený | 5,2 | vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z netkané polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, retardéry hoření |
| 2 | hydroizolační vrstva | VEDATECT PYE G200 S4 mineral | 4,0 | podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, kotven (a) |
| 3 | tepelněizolační a spádová vrstva | spádové desky z minerální vlny 70 kPa | Ø120 (Ø80) | spádové desky z minerální vlny |
| 4 | tepelněizolační vrstva | rovné desky z minerální vlny 50 kPa | 140 (100) | rovné desky z minerální vlny |
| 5 | parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva | VEDAGARD FR | 0,4 | samolepící parotěsný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nízkou požární zátěží |
| 6 | přípravná vrstva | BMI Vedag penetrační nátěr | - | penetrační nátěr na bázi rozpouštědel, orientační spotřeba 0,15 l/m2, poznámka: u trapézových plechů s povrchovou úpravou se přípravná vrstva neprovádí |
| 7 | nosná vrstva | trapézový plech | 0,75 | trapézový plech |

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | kotevní prvky | plastové teleskopické hmoždinky a šrouby do TPZ plechu | - | kotevní prvky s korozní odolností 15 Kesternich cyklů a s přerušeným tepelným mostem |

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY DLE ČSN 73 0540-2

- Doporučená hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 260 mm

- Požadovaná hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 180 mm

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY

- Požární klasifikace: BROOF(t3) pro sklon střešního pláště do 10°

POZNÁMKY

- Doporučený minimální sklon střešního pláště 3%, v případě sklonu větších než 5° (8,7 %) kontaktujte technické oddělení BMI

- Okrajové podmínky tepelně technického výpočtu: interiér 20 °C a R.V. 50 % a 4. vlhkostní třída, exteriér -17 °C a R.V. 84 %

- Kotvení hydroizolační vrstvy provádět dle kotevního plánu zpracovaného v souladu s ČSN EN 1991-1-4, samostatnou stabilizaci tepelné izolace provádět min. 2 kotvami / m2.

- Tloušťka tepelněizolační vrstvy je navržena na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, tloušťka tepelněizolační vrstvy v závorce je navržena na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla pro plochou střechu dle ČSN 73 0540

- V případě pasivních domů kontaktujte technické oddělení BMI

Verze 03/2025