BMI ROOF 07

Jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů, bez tepelné izolace, dřevěný podklad

Způsob stabilizace: mechanické kotvení

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hydroizolační vrstva | VENTURA | 5,2 | vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovaná nosná vložka (sklo + PES), horní povrch břidličný posyp, profilace spodního povrchu, příčný přesah bez posypu |
| 2 | hydroizolační vrstva | SICOTEC | 3,5 | podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, spřažená skleněná nosná vložka, speciální podélný spoj odolný proti prošlehnutí plamene, kotven (a) |
| 3 | nosná a spádová vrstva | dřevo a desky na bázi dřeva | - | dřevo a podklad na bázi dřeva (prkna, OSB, překližka) |

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | kotevní prvky | hřebíky nebo kovové podložky a šrouby do dřeva | - | kotevní prvky s korozní odolností 12 Kesternich cyklů |

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY

- Požární klasifikace: BROOF(t1) pro sklon střešního pláště do 20°

POZNÁMKY

- Doporučený minimální sklon střešního pláště 3%, v případě sklonu větších než 5° (8,7 %) kontaktujte technické oddělení BMI