BMI ROOF 08

Jednoplášťová vegetační plochá střecha, hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů, tepelná izolace EPS, silikát

Způsob stabilizace: lepení

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vegetace | ICOFLOR řízky rozchodníků | - | extenzivní vegetace |
| 2 | vegetační vrstva | ICOFLOR substrát | cca 30 | vegetační substrát |
| 3 | filtrační vrstva | ICOFLOR skleněná rohož | - | skleněná rohož 80 g/m2 |
| 4 | drenážní a hydroakumulační vrstva | ICOFLOR vegetační deska | 25 | vegetační deska z polyuretanové pěny, profilovaný spodní povrch |
| 5 | hydroizolační vrstva | GRÜNPLAST TOP | 5,2 | vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, spřažená nosná vložka ze skleněné rohože, polyesterové rohože a skleněné mřížky, horní povrch břidličný posyp, odolnost proti prorůstání kořenů |
| 6 | hydroizolační vrstva | POLARTHERM SK PLUS | 3,8 | samolepící podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, spřažená skleněná nosná vložka, samolepící THERM pruhy na spodním povrchu, speciální podélný spoj odolný proti prošlehnutí plamene |
| 7 | tepelněizolační a spádová vrstva | spádové desky EPS 150 | Ø120 (Ø80) | spádové desky z pěnového polystyrenu, lepeny (a) |
| 8 | tepelněizolační vrstva | rovné desky EPS 150 | 120 (80) | rovné desky z pěnového polystyrenu |
| 9 | parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva | ALU-VILLATHERM | 4,2 | pás z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovaná nosná vložka z hliníku a skleněné rohože, horní povrch THERM pruhy pro přímé vlepování tepelné izolace, spodní povrch THERM pruhy |
| 10 | přípravná vrstva | SIPLAST PRIMER | - | rychleschnoucí penetračně adhezní nátěr na bázi xylenu, orientační spotřeba 0,3 l/m2 |
| 11 | nosná vrstva | silikátová vrstva | - | monolitická železobetonová konstrukce |

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | lepidlo | TEROSON EF TK 395 | - | PU lepící pěna, orientační spotřeba 75 ml/m2 |

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY DLE ČSN 73 0540-2

- Doporučená hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 240 mm

- Požadovaná hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 160 mm

POZNÁMKY

- Bez dalších opatření pro budovy s výškou střešního pláště do 25 m umístěné ve větrných oblastech I a II

- Doporučený minimální sklon střešního pláště 3%, v případě sklonu větších než 5° (8,7 %) kontaktujte technické oddělení BMI

- Okrajové podmínky tepelně technického výpočtu: interiér 20 °C a R.V. 50 % a 4. vlhkostní třída, exteriér -17 °C a R.V. 84 %

- Vrstvy extenzivní vegetační střechy nad hydroizolační vrstvou jsou pouze orientační. Přesnou skladbu musí navrhnout zahradník dle typu vegetační vrstvy a místních podmínek

- Tloušťka tepelněizolační vrstvy je navržena na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, tloušťka tepelněizolační vrstvy v závorce je navržena na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla pro plochou střechu dle ČSN 73 0540

- V případě pasivních domů kontaktujte technické oddělení BMI