BMI ROOF 41

Jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva z mPVC fólie, tepelná izolace EPS, silikát

Způsob stabilizace: mechanické kotvení

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hydroizolační vrstva | MONARPLAN FM | 1,5 - 2,0 | fólie na bázi polyvinylchloridu (mPVC), nosná vložka z polyesterové tkaniny, pro stabilizaci mechanickým kotvením, UV stabilní, kotvena (a) |
| 2 | separační vrstva | MONARPLAN GLASS FIBRE MAT 120 g/m2 | - | netkaná skleněná rohož 120 g/m2 |
| 3 | tepelněizolační a spádová vrstva | spádové desky EPS 100 | Ø120 (Ø80) | spádové desky z pěnového polystyrenu |
| 4 | tepelněizolační vrstva | rovné desky EPS 100 | 120 (80) | rovné desky z pěnového polystyrenu |
| 5 | parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva | ALU-VILLATHERM K | 3,3 | pás z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovaná nosná vložka z hliníku a skleněné rohože, spodní povrch THERM pruhy |
| 6 | přípravná vrstva | SIPLAST PRIMER | - | rychleschnoucí penetračně adhezní nátěr na bázi xylenu, orientační spotřeba 0,3 l/m2 |
| 7 | nosná vrstva | silikátová vrstva | - | monolitická železobetonová konstrukce |

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | kotevní prvky | plastové teleskopické hmoždinky a šrouby do betonu | - | kotevní prvky s korozní odolností 12 Kesternich cyklů a s přerušeným tepelným mostem |

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY DLE ČSN 73 0540-2

- Doporučená hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 240 mm

- Požadovaná hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 160 mm

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY

- Požární klasifikace: BROOF(t3) pro tloušťku fólie 1,5 mm, sklon střešního pláště do 10°

Tloušťka tepelné izolace EPS 100 musí být minimálně 30 mm, maximálně 500 mm

POZNÁMKY

- Doporučený minimální sklon střešního pláště 3%, v případě sklonu větších než 5° (8,7 %) kontaktujte technické oddělení BMI

- Okrajové podmínky tepelně technického výpočtu: interiér 20 °C a R.V. 50 % a 4. vlhkostní třída, exteriér -17 °C a R.V. 84 %

- Kotvení hydroizolační vrstvy provádět dle kotevního plánu zpracovaného v souladu s ČSN EN 1991-1-4, samostatnou stabilizaci tepelné izolace provádět min. 2 kotvami / m2

- Tloušťka tepelněizolační vrstvy je navržena na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, tloušťka tepelněizolační vrstvy v závorce je navržena na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla pro plochou střechu dle ČSN 73 0540

- V případě pasivních domů kontaktujte technické oddělení BMI